## Slide 1: Studie depozice nanočástic během elektrorozprašování
Anna Zítková Martin Kroupa Jana Sklenářová Juraj Kosek

## Slide 2: Elektrosprej
Princip
  Atomizace kapiček
  Využití elektrické síly
Zařízení
  Kovová jehla připojená ke zdroji vysokého napětí
    Elektrické pole
    Nabíjení procházejícího roztoku
  Topení
  Uzemněný substrát
Kovová jehla
Uzemněný substrát
Zdroj vysokého napětí
Pístová pumpa
Karel Zuček (2013), Diplomová práce

## Slide 3: Elektrosprej
Elektrotechnika
Baterie
Superkapacitory
Fotovoltaické články
Palivové články
Další
Fotokatalytické vrstvy
Superhydrofobní povrchy
Janusovy částice
Mikrobiologie
P-N přechody
Senzory
Analytická chemie
Tkáňové inženýrství
Bioaktivní implantáty
Léky
Medicína

## Slide 4: Elektrosprej
Solární články třetí generace – vrstvy TiO2
Solární články třetí generace
  Flexibilní
  Možné využití i ve vnitřních prostorách
Hlavní části článku
  Vrstva polovodiče – oxidu
  Barvivo absorbující světlo
Polovodičová vrstva
  Oxid titaničitý
  Připravené pomocí elektrospreje
Karel Zuček Jiří Maršálek
Sprejovací vzdálenost: L=2.5 cm
Sprejovací vzdálenost: L=4 cm
20 μm
20 μm

## Slide 5: Elektrosprej
Superkapacitory – vrstvy oxidů manganu
Elektrochemická zařízení zaplňující mezeru mezi klasickými kondenzátory a sekundárními bateriemi
  Mnohem vyšší specifická kapacita
  Až několikanásobně větší měrný výkon
  Dlouhá životnost, potenciálně nízká cena
Elektrody
  Oxidy manganu
  Připravené pomocí elektrospreje
Kapacita superkapacitoru je přímo úměrná specifickému povrchu elektrod a tudíž závisí na morfologii vrstvy
Romana Vonková (Fojtíková) Jiří Maršálek
2 μm
2 μm
2 μm
Použité napětí: 6,5 kV
Použité napětí: 5 kV
Použité napětí: 3,5 kV

## Slide 6: Elektrosprej
Superhydrofobní povrchy – vrstvy polystyrenu a TiO2
Schopnost materiálu odpuzovat vodu
  Antikorozní a samočisticí vlastností
  Ochrana proti námraze a přilnutí mikroorganizmů
Superhydrofobní materiály
  V současné době hlavně peruorované alkylsilany
  Možná náhrada: Systémy založené na polymerech
Připravené povrchy
  Vrstvy polystyrenu a oxidu titaničitého
  Nanášené pomocí elektrospreje
Míra superhydrofobicity záleží na struktuře vrstvy
Jiří Kolář Jan Dundálek
10 μm
Různé koncentrace polystyrenu
10 μm

## Slide 7: Elektrosprej
Vytvářené vrstvy
  Téměř monodisperzní distribuce velikostí
  Velikost částic: desítky nanometrů
  Obtížně predikovatelná morfologie vrstev a tudíž i jejich vlastnosti
Rozvětvená vrstva
Porézní vrstva
Pravidelná vrstva
Pevná vrstva

## Slide 8: Elektrosprej
Vytvářené vrstvy
  Téměř monodisperzní distribuce velikostí
  Velikost částic: desítky nanometrů
  Obtížně predikovatelná morfologie vrstev a tudíž i jejich vlastnosti
Komplexní pohled
Depozice vrstev za různých podmínek a následná analýza morfologií
Studium chování každé částice
Různé typy simulací
Oddělení vlivu jednotlivých jevů
Experimenty
Matematické modelování

## Slide 9: Experimenty
Cíl: Co nejvíce zjednodušit systém a zaměřit se pouze na depozici
Elektrosprej použit pro depozici hotových, koupených nanočástic
  Zlaté nanočástice
  Průměr 100 nm
Sprejovaný roztok: Roztok zlatých nanočástic : etanol 1 : 1

## Slide 10: Matematický model
Metoda diskrétních elementů (DEM)
Výpočty systémů složených z velkého množství malých částic
Každá částice popsána svojí hmotností, velikostí, pozicí a rychlostí
Založen na druhém Newtonově zákoně:

## Slide 11: Matematický model
Elektrické pole
Náboj na částicích
Vybíjení
Rozmístění náboje na částici
Elektrická síla
Nekontaktní
Kontaktní
Mezičásticové síly
Kapalinové můstky
Brzdná síla
Elektrická síla
Brzdná síla
Mezičásticové interakce
Adhezní síly substrátu
Kapalinové můstky
Elektrické pole
+
+
+
Vybíjení

## Slide 12: Matematický model
Brzdná síla
Nízké hodnoty Reynoldsova kritéria
Stokesův zákon:
– dynamická viskozita prostředí , – poloměr částice, – rychlost pohybu prostředí , – rychlost pohybu částice
Elektrické pole
Náboj na částicích
Vybíjení
Rozmístění náboje na částici
Elektrická síla
Nekontaktní
Kontaktní
Mezičásticové síly
Kapalinové můstky
Brzdná síla

## Slide 13: Matematický model
Elektrická síla
Elektrické pole
Náboj na částicích
Vybíjení
Rozmístění náboje na částici
Elektrická síla
Nekontaktní
Kontaktní
Mezičásticové síly
Kapalinové můstky
Brzdná síla
Diskretizace
Pole el. potenciálu
Intenzita el. pole

## Slide 14: Matematický model
Elektrická síla: Pole elektrického potenciálu
Elektrické pole
Náboj na částicích
Vybíjení
Rozmístění náboje na částici
Elektrická síla
Nekontaktní
Kontaktní
Mezičásticové síly
Kapalinové můstky
Brzdná síla
Poissonova rovnice
    – permitivita (závislá na poloze) – permitivita vakua – nábojová hustota (závislá na poloze)
  Metoda konečných objemů (FVM)
  Parciální diferenciální rovnice  systém algebraických rovnic
  Diskretizace výpočetní domény
    Jeden konečný objem – uniformní fyzikální vlastnosti

## Slide 15: Matematický model
Elektrická síla
Elektrické pole
Náboj na částicích
Vybíjení
Rozmístění náboje na částici
Elektrická síla
Nekontaktní
Kontaktní
Mezičásticové síly
Kapalinové můstky
Brzdná síla
Diskretizace
Pole el. potenciálu
Intenzita el. pole

## Slide 16: Matematický model
Elektrická síla
Elektrické pole
Náboj na částicích
Vybíjení
Rozmístění náboje na částici
Elektrická síla
Nekontaktní
Kontaktní
Mezičásticové síly
Kapalinové můstky
Brzdná síla
Diskretizace
Pole el. potenciálu
Intenzita el. pole

## Slide 17: Matematický model
Mezičásticové síly
Nekontaktní
  Van der Waalsova síla
Kontaktní
  Zmražený dopad
  nebo
  Model elastických adhezivních částic
Elektrické pole
Náboj na částicích
Vybíjení
Rozmístění náboje na částici
Elektrická síla
Nekontaktní
Kontaktní
Mezičásticové síly
Kapalinové můstky
Brzdná síla

## Slide 18: Matematický model
Vybíjení po dopadu
Bilance náboje na částici: AKUMULACE =VSTUP – VÝSTUP (+ ZDROJ)
– náboj; – čas; – vybíjecí konstanty; – vybíjená částice; – částice v kontaktu s -tou částicí
Elektrické pole
Náboj na částicích
Vybíjení
Rozmístění náboje na částici
Elektrická síla
Nekontaktní
Kontaktní
Mezičásticové síly
Kapalinové můstky
Brzdná síla

## Slide 19: Výsledky
Vliv mezičásticových interakcí
Zmražený dopad
Kontaktní síly

## Slide 20: Výsledky
Vliv mezičásticových interakcí
Zmražený dopad
Kontaktní síly
Pravidelná nebo porézní struktura
Rozvětvená struktura

## Slide 21: Výsledky
Vliv mezičásticových interakcí
Zmražený dopad
Kontaktní síly
Pravidelná nebo porézní struktura
Rozvětvená struktura
Vlivy působící na částici po dopadu jsou pro výslednou strukturu důležitější než síly působící před dopadem

## Slide 22: Výsledky
Vybíjení vrstev: Závislost vybíjení na morfologii
Chart: Průměrné koordinační číslo částic ve vrstvě [-]
| 1.7666999999999999 | 1.7333000000000001 | 1.7666999999999999 | 1.7333000000000001 | 1.7333000000000001 | 3.1667000000000001 | 2.7 | 5
 | 56.54 | 55 | 56.76 | 55 | 56.76 | 12.397 | 34.1 | 7.48
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
 [-]
10-1 100 101 102 103

## Slide 23: Výsledky
Vybíjení vrstev: Závislost vybíjení na morfologii
Chart: Průměrné koordinační číslo částic ve vrstvě [-]
| 1.7666999999999999 | 1.7333000000000001 | 1.7666999999999999 | 1.7333000000000001 | 1.7333000000000001 | 3.1667000000000001 | 2.7 | 5
 | 56.54 | 55 | 56.76 | 55 | 56.76 | 12.397 | 34.1 | 7.48
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
 [-]
10-2 10-1 100 101 102 103 104
Vybíjení vrstvy je závislé na její morfologii, která je dobře popsatelná průměrným koordinačním číslem částic ve vrstvě

## Slide 24: Výsledky
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
Vybíjecí konstanty: kzáklad = 5.5∙106 s-1 kx = 5.5∙108 s-1 kx = 5.5∙107 s-1 kx = 5.5∙106 s-1 kx = 5.5∙105 s-1 kx = 5.5∙104 s-1
…… – změněny obě konstanty
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-8 10-6 10-4
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
Vybíjení vrstev: Závislost na vybíjení do substrátu
Vybíjení vrstev: Závislost na vybíjení mezi částicemi

## Slide 25: Výsledky
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-8 10-6 10-4
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
Vybíjení vrstev: Závislost na vybíjení do substrátu
Vybíjení vrstev: Závislost na vybíjení mezi částicemi
Limitující je vždy ten proces s menší vybíjecí konstantou
Vybíjecí konstanty: kzáklad = 5.5∙106 s-1 kx = 5.5∙108 s-1 kx = 5.5∙107 s-1 kx = 5.5∙106 s-1 kx = 5.5∙105 s-1 kx = 5.5∙104 s-1
…… – změněny obě konstanty

## Slide 26: Výsledky
3D simulace: vliv vybíjení
100x menší  100x větší 
Změna obou vybíjecích konstant
Změna vybíjecí konstanty pro vybíjení mezi částicemi
Změna vybíjecí konstanty pro vybíjení do substrátu
100x menší  100x větší 
100x menší  100x větší 
Čím světlejší barva, tím nabitější částice

## Slide 27: Výsledky
3D simulace: vliv vybíjení
100x menší  100x větší 
Změna obou vybíjecích konstant
Změna vybíjecí konstanty pro vybíjení mezi částicemi
Změna vybíjecí konstanty pro vybíjení do substrátu
100x menší  100x větší 
100x menší  100x větší 
Čím světlejší barva, tím nabitější částice
Pomalé vybíjení Gradient náboje ve vrstvě
Horní částice zcela nabity
Velmi rychlé vybíjení celé vrstvy
Gradient náboje ve vrstvě je větší Spodní částice jsou zcela vybity, horní zcela nabity
Náboj v rámci jedné větve uniformě rozložen
Pomalé vybíjení Náboj je velký v celé vrstvě
Gradient náboje ve vrstvě Spodní částice zcela vybity
Není limitace
Limitováno vybíjením mezi částicemi
Limitováno vybíjením do substrátu
Limitováno vybíjením mezi částicemi
Limitováno vybíjením do substrátu
Není limitace

## Slide 28: Výsledky
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
kzáklad = 5.5∙106 s-1 kx = 5.5∙108 s-1 kx = 5.5∙107 s-1 kx = 5.5∙106 s-1 kx = 5.5∙105 s-1 kx = 5.5∙104 s-1
…… – změněny obě konstanty
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-8 10-6 10-4
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
Vybíjení vrstev: Závislost na vybíjení do substrátu
Vybíjení vrstev: Závislost na vybíjení mezi částicemi
Rozvětvená vrstva
Více částic mezi primárně vybíjenou částicí a substrátem
Dělení do větví  náboj je odváděn pryč pouze jednou částicí větve (obecně omezeným počtem částic), která je ve styku se substrátem
Kompaktní vrstva
Nižší vrstva
Náboj se šíří celou vrstvou
Nejprve ze systému odchází částicemi přímo pod primárně vybíjenou částicí
Postupně začne odcházet všemi spodními částicemi

## Slide 29: Výsledky
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
kzáklad = 5.5∙106 s-1 kx = 5.5∙108 s-1 kx = 5.5∙107 s-1 kx = 5.5∙106 s-1 kx = 5.5∙105 s-1 kx = 5.5∙104 s-1
…… – změněny obě konstanty
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-8 10-6 10-4
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
Vybíjení vrstev: Závislost na vybíjení do substrátu
Vybíjení vrstev: Závislost na vybíjení mezi částicemi

## Slide 30: Výsledky
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
kzáklad = 5.5∙106 s-1 kx = 5.5∙108 s-1 kx = 5.5∙107 s-1 kx = 5.5∙106 s-1 kx = 5.5∙105 s-1 kx = 5.5∙104 s-1
…… – změněny obě konstanty
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-8 10-6 10-4
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
Vybíjení vrstev: Závislost na vybíjení do substrátu
Vybíjení vrstev: Závislost na vybíjení mezi částicemi

## Slide 31: Výsledky
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
kzáklad = 5.5∙106 s-1 kx = 5.5∙108 s-1 kx = 5.5∙107 s-1 kx = 5.5∙106 s-1 kx = 5.5∙105 s-1 kx = 5.5∙104 s-1
…… – změněny obě konstanty
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-8 10-6 10-4
7
6
5
4
3
2
1
0
q [10-16 C]
t [s]
10-10 10-8 10-6 10-4 10-2
Vybíjení vrstev: Závislost na vybíjení do substrátu
Vybíjení vrstev: Závislost na vybíjení mezi částicemi
Počet částic mezi primárně vybíjenou částicí a substrátem je (v našem systému) pro dynamiku vybíjení důležitější než počet částic v kontaktu se substrátem, které odvádí náboj ze systému

## Slide 32: Výsledky
Experimenty: vliv substrátu
Typ substrátu
  Hliníková fólie 
  Pozlacené sklo 
  Sklo  (Pozlaceno před analýzou SEM)
5 m
0.5 m
5 m
0.5 m
5 m
0.5 m
Snímky ze SEM

## Slide 33: Výsledky
Experimenty: vliv substrátu
Typ substrátu
  Hliníková fólie 
  Pozlacené sklo 
  Sklo  (Pozlaceno před analýzou SEM)
5 m
0.5 m
5 m
0.5 m
5 m
0.5 m
Vliv elektrické vodivosti substrátu
Pokud je substrát méně vodivý, dochází k akumulaci náboje ve vrstvě a tím pádem se deponuje méně částic
Snímky ze SEM

## Slide 34: Výsledky
Experimenty: průběh depozice
  0,5 hod
2 m
5 m
5 m
5 m
1 m
1 m
1 m
1 m
  6 hod
  12 hod
  18 hod
  Doba depozice
Snímky ze SEM

## Slide 35: Výsledky
Experimenty: průběh depozice
  0,5 hod
2 m
5 m
5 m
5 m
1 m
1 m
1 m
1 m
  6 hod
  12 hod
  18 hod
  Doba depozice
Nejvíce nanočástic je deponováno na začátku procesu, pak množství depozice klesá
Možná příčina: akumulace náboje ve vrstvě
Malé shluky nanočástic jsou ve vrstvě přítomny už na začátku procesu
Tvorba klastrů však v našem systému začíná kolem dvanácté hodiny
Snímky ze SEM

## Slide 36: Výsledky
Experimenty: vliv substrátu
Typ substrátu
  Hliníková fólie
Snímky z AFM

## Slide 37: Výsledky
Experimenty: vliv substrátu
Typ substrátu
  Hliníková fólie
Vliv povrchové drsnosti substrátu
Povrchová struktura ovlivňuje depozici prvních částic a tím i celou strukturu vrstvy
Snímky z AFM

## Slide 38: Závěr
Elektrosprej
  Metoda využívající elektrické pole pro tvorbu a depozici nanočástic
  Morfologie vrstev závislá na provozních podmínkách
Vztah mezi morfologií vrstev a jejich vlastnostmi
  Cíl: Určení nejen vývoje morfologie, ale i vlastností vrstvy
Vytvořen matematický model (DEM) utváření morfologie vrstvy
Srovnání s experimenty

## Slide 39: Matematický model
Elektrická síla
Porovnání elektrické síly s Coulombovým zákonem
    – absolutní permitivita, – relativní permitivita prostředí
    – náboje částic
    – vzdálenost mezi částicemi
Chart: Vzdálenost mezi středy částic [m]

## Slide 40: MAtematický modeL
Multigrid
  Řešič velkých systémů algebraických rovnic
  Aggregation-based algebraic multigrid
R
R
P
P
R – Restriction
P – Prolongation

## Slide 41: MAtematický model
Knihovna ODEPACK
Adams-Bashforthovy metody
Automatická volba kroku
Integrátor

## Slide 42: Elektrosprej
Elektrické pole způsobuje tvorbu Taylorova kužele

## Slide 43: Elektrosprej
Elektrické pole způsobuje tvorbu Taylorova kužele
Vypařování rozpouštědla (náboj konstantní)
Vypařování
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

## Slide 44: Elektrosprej
Elektrické pole způsobuje tvorbu Taylorova kužele
Vypařování rozpouštědla (náboj konstantní)
Odpudivé síly kladného náboje převáží nad povrchovým napětím
Rozpad částice
Opakování kroků 2-4
Vypařování
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

## Slide 45: Elektrosprej
Elektrické pole způsobuje tvorbu Taylorova kužele
Vypařování rozpouštědla (náboj konstantní)
Odpudivé síly kladného náboje převáží nad povrchovým napětím
Rozpad částice
Opakování kroků 2-4
Depozice částic
Vypařování
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Depozice